	ÇELİK
	C
	Cr
	Co
	Mn
	Mo
	Ni
	P
	Si
	S
	W
	V

	A2
	1
	4.75-5.5
	---
	1
	0.9-1.4
	0.3
	---
	0.5
	---
	---
	0.15-0.5

	D1
	1
	12.0
	---
	0.35
	1.0
	---
	---
	0.5
	---
	---
	---

	D2
	1.4-1.6
	11-13
	---
	0.6
	0.7-1.2
	0.3
	---
	0.6
	---
	---
	1.1

	D3
	2.25-2.35
	12.0
	---
	0.35
	---
	0.5
	---
	0.25
	---
	---
	0.20


	D4
	2.25
	12.0
	---
	0.35
	0.80-1
	---
	---
	0.25
	---
	---
	0.20

	D5
	1.4-1.5
	12-13
	---
	0.30
	0.60-1
	0.50
	---
	0.60
	---
	---
	---

	D6
	2.0
	12
	---
	0.80
	---
	---
	---
	0.35
	---
	1.2
	0.20

	D7
	2.15-2.5
	11.5-13.5
	---
	0.6
	0.7-1.2
	0.3
	0.03
	0.6
	0.03
	---
	3.8-4.4

	F2
	1.3
	0.3
	---
	0.25
	0.3
	---
	---
	0.25
	---
	3.5
	0.25

	F8
	1.3
	4
	---
	---
	0.3
	---
	---
	---
	---
	8
	0.25

	G2
	0.9
	16
	---
	0.6
	0.4
	---
	---
	0.37
	---
	---
	---

	L1
	1
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	1.25
	---
	---
	---

	L2
	0.5-1
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	1
	---
	---
	0.20

	L6
	0.5-0.6
	0.5-0.8
	---
	0.5-0.8
	0.15-0.3
	1.4-1.8
	---
	0.25
	---
	---
	---

	L7
	1
	1.4
	---
	0.35
	0.4
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	M2
	0.95-1.05
	3.75-4.50
	---
	0.15-0.4
	4.75-6.5
	0.3
	---
	0.20-0.45
	---
	5-6.75
	2.25-2.75

	M4
	1.15
	4.5
	---
	---
	---
	---
	---
	4.5
	---
	5.5
	4

	O1
	0.85-1
	0.4-0.6
	---
	1-1.4
	---
	0.3
	0.03
	0.5
	0.03
	---
	0.30

	O2
	0.85-0.95
	0.35
	---
	1.4-1.8
	0.30
	0.30
	0.03
	0.5
	0.03
	---
	0.30


ÇELİKLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONU ( Tablo-1)
