	ÇELİK
	C
	Cr
	Co
	Mn
	Mo
	Ni
	P
	Si
	S
	W
	V

	O7
	1.25
	0.6
	---
	0.35
	0.20
	---
	---
	0.35
	---
	1.75
	---

	RS-30
	1.12
	14
	---
	0.5
	0.55
	---
	---
	1
	---
	---
	0.25

	S1
	0.55
	1.25
	---
	0.25
	---
	---
	---
	0.25
	---
	2.75
	0.25

	S2
	0.4-0.55
	---
	---
	0.3-0.5
	0.3-0.6
	0.3
	0.03
	0.9-1.2
	0.03
	---
	0.5

	S5
	0.60
	0.25
	---
	0.85
	0.30
	---
	---
	1.25
	---
	---
	0.20

	S7
	0.55
	3.25
	---
	0.70
	1.4
	---
	---
	0.35
	---
	---
	0.25

	W1
	0.7-1.50
	0.15
	---
	0.10-0.4
	0.10
	0.20
	0.025
	0.10-0.4
	0.025
	0.15
	0.10

	W2
	0.85-1.5
	0.15
	---
	0.1-0.4
	0.10
	0.20
	---
	0.1-0.4
	---
	0.15
	0.15-0.35

	W4
	1.10
	---
	---
	0.30
	---
	---
	---
	0.5
	---
	---
	---

	W5
	1.10
	0.60
	---
	0.30
	---
	---
	---
	0.25
	---
	---
	---

	W7
	1.0
	---
	---
	0.30
	---
	---
	---
	0.30
	---
	---
	0.20

	1040
	0.37-0.44
	---
	---
	0.6-0.9
	---
	---
	0.04
	---
	0.05
	---
	---

	1045
	0.43-0.50
	---
	---
	0.6-0.9
	---
	---
	0.04
	---
	0.05
	---
	---

	1050
	0.48-0.55
	---
	---
	0.6-0.9
	---
	---
	0.04
	---
	0.05
	---
	---

	1060
	0.55-0.60
	---
	---
	0.6-0.9
	---
	---
	0.04
	---
	0.05
	---
	---

	1070
	0.65-0.75
	---
	---
	0.6-0.9
	---
	---
	0.04
	---
	0.05
	---
	---

	1080
	0.75-0.88
	---
	---
	0.6-0.9
	---
	---
	0.04
	---
	0.05
	---
	---

	1084
	0.84-0.93
	---
	---
	0.6-0.9
	---
	---
	0.04
	---
	0.05
	---
	---

	1095
	0.9-1.03
	---
	---
	0.3-0.5
	---
	---
	0.04
	---
	0.05
	---
	---


ÇELİKLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONU ( Tablo-2)
