	ÇELİK
	C
	Cr
	Co
	Mn
	Mo
	Ni
	P
	Si
	S
	W
	V

	4150
	0.48-0.53
	0.8-1.1
	---
	0.75-1
	0.15-0.25
	---
	0.035
	0.15-0.30
	0.04
	---
	---

	5150
	0.48-0.53
	0.70-0.90
	---
	0.70-0.90
	0.15-0.25
	---
	0.035
	0.15-0.30
	0.04
	---
	---

	5160
	0.56-0.64
	0.70-0.90
	---
	0.75-1
	---
	---
	0.035
	0.15-0.30
	0.04
	---
	---

	6150
	048-0.53
	0.8-1.1
	---
	0.70-0.90
	---
	---
	0.035
	0.15-0.30
	0.04
	---
	---

	50100B
	0.95
	0.45
	---
	0.45
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	52100
	0.98-1.1
	1.3-1.6
	---
	0.25-0.45
	---
	---
	0.025
	0.15-0.30
	0.025
	---
	---

	425
	0.54
	13.50
	---
	0.35
	1
	---
	---
	0.35
	---
	---
	---

	440A
	0.6-0.75
	16-18
	---
	1
	0.75
	---
	0.04
	1
	0.03
	---
	---

	440B
	0.75-0.95
	16-18
	---
	1
	---
	---
	0.04
	1
	0.03
	---
	---

	440C
	0.95-1.2
	16-18
	---
	1
	---
	---
	0.04
	1
	0.03
	---
	---

	440V
	2.2
	17.5
	---
	0.5
	0.5
	---
	---
	---
	---
	---
	5.75

	440XH
	1.6
	16
	---
	0.5
	0.8
	0.35
	---
	0.4
	---
	---
	0.45

	AUS-6
	0.55-065
	13-14.5
	---
	1
	---
	0.49
	0.04
	1
	0.03
	---
	0.1-0.25

	AUS-6A
	0.55-065
	14-16
	---
	1
	1.2
	0.50
	0.04
	1
	0.03
	---
	0.1-0.25

	AUS-8
	0.70-0.75
	13-14.5
	---
	0.5
	0.10-0.30
	0.49
	0.04
	1
	0.03
	---
	0.1-0.25

	AUS-8A
	0.90-1.0
	13-14.5
	---
	1
	0.10-0.30
	0.50
	0.04
	1
	0.03
	0.4
	0.1-0.25

	AUS-10
	0.95-1.1
	13-14.5
	---
	0.5
	0.10-0.30
	0.49
	0.04
	1
	0.03
	---
	0.1-0.25

	GIN-1
	0.90
	15.5
	---
	0.6
	0.3
	---
	0.02
	0.37
	0.03
	---
	---

	154CM
	1.05
	14
	---
	0.5
	4
	---
	---
	0.3
	---
	---
	---


ÇELİKLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONU ( Tablo-3)
