	ÇELİK
	C
	Cr
	Co
	Mn
	Mo
	Ni
	P
	Si
	S
	W
	V

	ATS-34   
	1.05
	14
	---
	0.4
	4
	---
	0.03
	0.35
	0.02
	---
	---

	ATS-55     
	1
	14
	0.4
	0.5
	0.6
	---
	---
	0.4
	---
	---
	---

	VG-10 
	0.95-1.05
	14.5-15.5
	0.3-1.5
	0.5
	0.9-1.2
	---
	0.03
	0.6
	---
	---
	0.1-0.3

	BG-42   
	1.15
	14.5
	---
	0.5
	4
	---
	---
	0.3
	---
	---
	1.2

	CPM S30V       
	1.45
	14
	---
	---
	2
	---
	---
	---
	---
	---
	4.0

	CPM S60V       
	2.15
	17
	---
	0.4
	0.4
	---
	---
	0.4
	---
	---
	5.5

	CPM S90V
	2.3
	14
	---
	---
	1
	---
	---
	---
	---
	---
	9.0

	CPM 9V        
	1.8
	5.35
	---
	0.5
	1.3
	---
	---
	---
	---
	---
	9.0

	CPM 10V
	2.45
	5.25
	---
	0.5
	1.3
	---
	---
	0.9
	0.07
	---
	9.75

	CPM 15V
	3.4
	5.25
	---
	---
	1.3
	---
	---
	---
	---
	---
	14.5

	CPM 3V
	0.8
	7.5
	---
	---
	1.3
	---
	---
	---
	---
	---
	2.75

	CPM  420V
	2.2
	13
	---
	0.5
	1
	---
	---
	0.5
	---
	---
	9.0

	20CV  Duratec
	1.9
	20
	---
	0.3
	1
	---
	---
	0.3
	---
	0.6
	4.0

	ZDP  189
	3
	20
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	AEB-L
	0.65
	12.8
	---
	0.6
	---
	---
	0.02
	0.4
	0.015
	---
	---

	M390
	1.90
	20
	---
	0.30
	1.00
	---
	---
	0.70
	---
	0.60
	4.00

	N690
	1.08
	17.30
	1.50
	0.40
	1.10
	---
	---
	0.40
	---
	---
	0.10

	15N20
	0.75
	---
	---
	0.4
	---
	2.0
	0.02
	0.3
	0.015
	---
	---

	UHB 20C
	1.0
	---
	---
	0.4
	---
	---
	0.02
	0.3
	0.015
	---
	---

	RWL-34
	1.05
	14
	---
	0.5
	4.0
	---
	---
	0.5
	---
	---
	0.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ÇELİKLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONU ( Tablo-4)
